###### Výrobek:

Dřevěná okna a balkónové dveře, typ IV-78AL

Typové označení: 				DOJ IV-78AL

Zamýšlené použití: Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

Pavel Fischer

Průmyslová 2048, 594 01 Velké Meziříčí

Česká republika

IČ: 44132573

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 	systém 3

Posuzování a ověřování vlastnosti: Oznámený subjekt č. 1390 – Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1393 – CPR – 0945 dne 28.01.2015

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 - Dřevohliníková okna a balkonové dveře jednokřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
| --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu | Třída C3/B3 | EN 11211 |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 9A | EN 1027 |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | npd | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | 350 N | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Akustické vlastnosti | npd | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Součinitel prostupu tepla | Ug = 0,6 | 0,80 W/(m2.K) | EN ISO 10077-1 |
|  | Ug = 0,5 | 0,74 W/(m2.K) |  |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 0,6 | 0,xx | Parametrový list - EN 410 |
|  | Ug = 0,5 | 0,xx |  |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu (v | Ug = 0,6 | 0,xx | Parametrový list - EN 410 |
|  | Ug = 0,5 | 0,xx |  |
| Průvzdušnost | Třída 4 | EN 1026 |

Tabulka 2 - Dřevohliníková okna a balkonové dveře dvoukřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
| --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu | Třída C2/B3 | EN 11211 |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída E900 | EN 1027 |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | npd | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | 350 N | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Akustické vlastnosti | npd | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Součinitel prostupu tepla | Ug = 0,6 | 0,80 W/(m2.K) | EN ISO 10077-1 |
|  | Ug = 0,5 | 0,74 W/(m2.K) |  |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 0,6 | 0,xx | Parametrový list - EN 410 |
|  | Ug = 0,5 | 0,xx |  |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu (v | Ug = 0,6 | 0,xx | Parametrový list - EN 410 |
|  | Ug = 0,5 | 0,xx |  |
| Průvzdušnost | Třída 4 | EN 1026 |

Tabulka 3 - Dřevohliníková okna a balkonové dveře dvoukřídlová – posuvné a sklopné

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
| --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu | Třída C2/B3 | EN 11211 |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 9A | EN 1027 |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | npd | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | 350 N | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Akustické vlastnosti | npd | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Součinitel prostupu tepla | Ug = 0,6 | 0,80 W/(m2.K) | EN ISO 10077-1 |
|  | Ug = 0,5 | 0,74 W/(m2.K) |  |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 0,6 | 0,xx | Parametrový list - EN 410 |
|  | Ug = 0,5 | 0,xx |  |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu (v | Ug = 0,6 | 0,xx | Parametrový list - EN 410 |
|  | Ug = 0,5 | 0,xx |  |
| Průvzdušnost | Třída 4 | EN 1026 |

Vlastnosti dřevěných oken a balkónových dveří, typ IV-78AL jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách 1 - 3. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Velké Meziříčí dne: 28.01.2015					         		 Pavel Fischer

Majitel firmy